附录B

PVC-U排水管（110*3.2mm）拉伸强度试验测量不确定度评定

测量过程：PVC-U排水管（110*3.2mm）拉伸强度试验

测量方法：依据GB/T5836.1-2018

测量设备：电子万能试验机, 测量范围（0-20）kN、最大允许误差：±0.002kN

建立数学模型

f=m   式中：f为被测物体承受拉力；m为电子万能试验机显示的拉力值。

- 输入量不确定度评定

不确定度主要来源于测量重复性引入的标准不确定度u1；测量设备误差引入

的标准不确定度u2

1.测量重复性引入的A类标准不确定度u1

用（0-20）kN电子万能试验机，对PVC-U排水管（试样）拉伸强度试验进行1kN强度试验（kN）0.771

连续测量6次，得到一组测量列为：0.771；0.772；0.771；0.772；0.770、0.772；单次重复性测量值的实验标准差为：

s==0.0008kN

在实际测量中，取（n=1）

.标准不确定度分量： u1==0.0008kN

2.电子万能试验机误差引入不确定度u2

电子万能试验机的最大允许误差为±0.002 kN，

包含因子，所以

u2=0.002/=0.0012kN

二．合成标准不确定度的计算:

0.0012kN

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为:

U=k×=2×0.0012≈0.0024kN

评定人：张剑辉