受理编号：0122-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 铝合金型材厚度 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | (1.5±0.13)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T5237.1-2017 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：Ｔ=±0.13mm △允≤1/3Ｔ=±0.13×1/3=±0.043mm - 测量范围：测量范围0－25mm外径千分尺满足(1.5±0.13)mm的测量范围要求. 3、测量设备校准不确定度推导： =0.086×1/3=0.027mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 外径千分尺 | 0-25mm |  | ±0.004mm | 长01字第918008849-004号 |  | 2019-07-29 |
| 计量验证记录 - 测量过程的计量要求 铝合金型材厚度为1.5mm，其误差控制在±0.13mm范围内，测量最大允许误差为0.043mm， 2、测量设备的计量特性 测量设备数显卡尺的测量范围（0-25）mm，最大允差为±0.004mm， 综上所述：测量设备的测量范围满足测量过程的计量要求；测量设备误差0.043mm＜0.004mm，满足测量过程的计量要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备已检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |