编  号：0008-2017-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 塑料玩具硬度 |  |  |  | 被查部门 |  | 质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 80HA |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | ±2.7HA |
|  |  | 公差T |  | ±8 HA |  |  |  | 允许不确定度 | 1.8HA |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 1．邵氏硬度计 |  |  | LX-A 0－100HA |  | 0.2 HA |  | ±1 HA |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范 |  |  | XT/GF-02－2 017 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《国家玩具安全技术规范》GB/T 6675－2014 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量环境 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量人员 |  |  | 韦莹 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 法测量不确定度评定 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合 评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年06月24日      审核员：                 被查部门代表：