附录C

测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  |  | 测量过程名称 | C含量检测 | 测量过程规范编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  |  | 测量项目 | 检测C含量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：PM2直读光谱仪 测量方法：将光谱仪的测头与工件的表面接触良好后进行检测，然后连续检测三次，记录读数取平均值，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用标准样块对直读光谱仪的检测过程的有效性进行确认： 2020年4月10日用直读光谱仪计对标准样块进行三次C含量检测，平均值为0.149% 公司的硬度计最大示值误差MPEV±0.01 E= y1-y2=0.001%≤MPEV 当E≤MPEV时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2020.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |