编    号：0082-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 管材外径尺寸测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T13663.2--2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第二部分：管材》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量要求， mm 计量要求 mm （取1/5） 2. 测量不确定度: U=T/6cp=1.9/ 6×1.1=0.29mm， cp值取1.1； 3. 测量范围推导：两边延伸测量范围：0~500mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 游标卡尺 |  | （0-500）mm |  |  | YCCD20200073002 |  | 2020.7.30 |
| 计量验证记录 1、测量要求， mm ,计量要求 mm； 2、游标卡尺：测量范围（0-500）mm， 最大允差：±0.05mm，MPEV: 0.05mm； 3、0.05mm＜0.38mm 。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年08月06日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求来源于国家标准； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经检定/校准合格； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年08月06日 |  |  |  |  |  |  |  |  |