编    号：0038-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | HB23001缓速器定子硬度检测 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | HB200±30HBW， |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | 依据GB/T231.1-2018《金属材料布氏硬度试验 第1部分试验方法》及HQ-JZ-001 《作业指导书》及《质量控制文件》。 |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．测量范围的确定 HB32001缓速器定子硬度检测控制在（170-230）HBW，向两边延伸测量范围为（100--350）HBW，所以选用量程为（100～350）HBW的布氏硬度计就可以满足要求。 2. 最大允许误差的确定 在生产过程中，HB32001缓速器定子硬度检测控制在（170-230）HBW，T=60HBW； 则：测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3～1/10）=60×1/10=6HBW（取1/10)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量检定过程 |  | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  |  | 布氏硬度计 |  | HB-3000B-I |  | 1.5%,即3HBW | J2020160336 |  | 2020.7.14 |
| 计量验证记录 HB32001缓速器定子硬度检测的测量最大允差为6HBW（计量要求）小于布氏硬度计的硬度测量点示值误差为3HBW（计量特性），所以通过验证。 实际配备了测量范围（8～6500）HBW的布氏硬度计，覆盖（100-350）HBW量程，满足要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年09 月26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |