编    号：0032-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 副箱主轴齿轮压板表面硬度检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （60.5±2.5）HRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 根据产品图：12JSD160T-1707108 副箱主轴齿轮压板表面硬度大于HR15N88，技术人员根据产品的材料成份及性能要求，将硬度要求转化控制在（58～63）HRC。 - 1、测量参数范围：(58～63)HRC； - 2、测量参数最大允许误差：±0.8HRC； - 3、测量设备的最大允许误差：±0.5HRC； - 4、测量范围：被测参数范围(58～63)HRC，而所用硬度计测量范围为20-70HRC。 |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 | 校准日期 |
|  | 数显洛氏硬度计 BSYDJ-003 |  | 200HRS-150 | 0.5HRC | KSZS204642D003 | 2020.06.15 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围:20-70HRC，满足计量要求的测量范围(58～63)HRC的要求。 测量设备校准的示值误差小于导出的测量设备的最大允许误差。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |