编  号：0115-2018-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 闭锁式不加厚油管吊卡表面硬度测量 |  |  |  | 被查部门 |  | 质检部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 265HB |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±5HB |
|  |  | 公差T |  | ±15HB |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 测量范围 |  | （170-467）HB |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量 不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1.里氏硬度计TH160 |  |  | （170-960）HB |  |  |  | 检测265HB时 示值最大允许误差为±0.8%×265＝±2.12HB |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范 编号 |  |  | 《闭锁式不加厚油管吊卡硬度测量过程控制规范》QJ-CLGF-01 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《里氏硬度计操作规程》QJ/ZY-5.7.7-07 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 席长锁 培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《闭锁式不加厚油管吊卡硬度测量不确定度评定》附录B |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《闭锁式不加厚油管吊卡硬度测量过程有效性确认记录》附录C |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《闭锁式不加厚油管吊卡硬度测量过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《闭锁式不加厚油管吊卡硬度测量过程控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1.测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    年   月    日    审核员：                企业部门代表：