编号：0042-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | C 含量检测（钢号：TGW9） |  |  |  | 企业部门 |  |  | 科技创新部理化室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | (0.80-0.83)% |  | 导出计量要求 |  |  | 最允许误差 | 0.01% |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  |  | 允许不确定度 | 0.003% |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1.直读光谱仪 |  |  | 0-100% |  |  |  | ±0.008% |  |  |  |
| 2. 标准物质 |  |  | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | TGJL－WI01－002 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | TG60002-2016《工模具钢化学成分标准及企业内控标准》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | （15~28）℃ ＜75%RH |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 朱彩红，倪金平 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （另附：C含量不确定度评定） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （另附：量值比对） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见核查记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （另附：直读光谱仪期间核查） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年10月23日   审核员：                 企业部门代表：