编    号： 0219-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | PE100给水管壁厚尺寸测量过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 壁厚尺寸：2.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 依据GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分 管材》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：Ｔ=0.4mm 2、测量设备的最大允许误差△允≤Ｔ×1/3=0.4mm×1/3=0.13mm=±0.065mm 3、测量设备校准不确定度推导： =0.13mm×1/3=0.04mm 4、被测参数测量范围：壁厚尺寸为（2.3-2.7）mm,选用测量范围（0-25）mm的壁厚千分尺进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 壁厚千分尺 |  | （0-25）mm |  | 示值误差： ±0.004mm U=0.002mm k=2 |  | ZS2035137S |  | 2020.05.06 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-25）mm，满足导出计量要求测量范围（2.3-2.7）mm的要求； 测量设备的示值误差为±0.004mm，满足导出计量要求最大允许误差±0.065mm的要求； 测量设备的校准不确定度U=0.002mm k=2,满足导出计量要求校准不确定度U95允=0.04mm的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：袁国涛 验证日期： 2020 年5月8 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020 年 11 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |