编  号：0194-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 原材料碳成分检测 |  |  | 企业部门 |  | 质量管理部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 碳含量(3.1-3.5)% | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | △允C：±0.01% |
|  |  | 公差T |  | ± 0.03% |  |  | 允许不确定度 |  | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 | 允许误差 |  | 其他特性 | 是 |
| CS-8820 红外碳硫分析仪 |  |  | 碳(0.00001-10.0000)% |  |  | 碳±0.010% |  | / |  |
| 测量过程控制规范 编号 |  |  | MD/HJ-JS-III01-2019 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法 |  |  | MD/HJ-JS-III01-2019《原材料碳成分检测过程控制规范》 |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | （18～23）℃，相对湿度：小于75%HRC |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张娜娜 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定 方法 |  |  | 附录A：原材料碳硫成分检测过程不确定度的评定 |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 附录B：原材料碳硫成分检测过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 附录C：原材料碳硫成分检测监视控制图 |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 附录C：原材料碳硫成分检测监视控制图 |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 1.测量过程控制规范编制满足要求； 2.测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3.测量过程不确定度评定方法正确； 4.测量过程有效性确认方法正确，且满足要求； 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    年   月    日    审核员：                企业部门代表：