编  号：0038-2018-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | CF8材料成份（Ni含量）检测 |  |  |  | 被查部门 |  | 质检部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | Ni含量：9.5% |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.5% |
|  |  | 公差T |  | ±1.5% |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.3% |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1．光谱仪 |  |  | Ni含量:（0.01-99.99）% |  | U=0.005% k=2 |  | Ni含量: ±0.02 % |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范 |  |  | TZ/CL-GF-03 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T12230-2005 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量环境 |  |  | 温度（10-30）℃,相对湿度≯70%RH |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量人员 |  |  | 张宏 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合 评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年04月17日      审核员：                 被查部门代表：