附录B:

不锈钢钢带厚度高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | 201901 | 测量过程 名称 | 不锈钢钢带厚度测量过程 | 测量过程 规范编号 |  | AHXY-CLGF-201901 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产 技术部 | 测量项目 | 厚度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：外径千分尺（0～25）mm，最大允许误差：±0.004mm。 测量方法：按照AHXY-CLGF-201901《不锈钢钢带厚度测量过程控制规范》要求进行测量。 环境条件：常温。 测量软件；无。 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得上岗证。 其他影响量：无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看出厂编号：7011374，测量范围：（0～25）mm的外径千分尺，检定证书编号：YCCD2021-000146号，检定日期：2021年04月23日，检定机构：六安市计量测试研究所。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认 用比对法对测量过程进行有效性确认： - (1)、2021年04月24日，用（0～25）mm的外径千分尺对不锈钢钢带厚度进行3次测量，平均值为1=1.5043mm。 - (2)、2020年04月25日，用（0～25）mm的外径千分尺对不锈钢钢带厚度进行3次测量，平均值为2=1.5016mm。 该测量过程测量结果的扩展不确定度为U=0.005mm k=2，则 En= 当En≤1时，测量过程有效。该En=0.59<1 ，测量过程有效。 确认人员： 陈旭凡 日期：2021.04.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |