铁含量测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：GB16597-1996《冶金产品分析方法X射线荧光光谱法通则》

1.2检测方法：对进厂的铁矿石，用荧光分析仪测量其含量。

1.3 检测环境条件：（18～28）℃

1.4测量数学模型

———铁矿石铁含量

———荧光光谱仪的读数

2.最佳测量值

对铁矿石铁含量分析，平行样10次，

测得结果（）：63.67  63.60  63.63  63.60  63.66  63.78  63.76 63.61  63.65  63.62

63.657

3. 方差及灵敏系数

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定包括测量重复性引入的不确定度，荧光分析仪误差引入的不确定度和标准物质引入的不确定度

4.1重复性引入的不确定度

4.2荧光分析仪误差引入的不确定度

荧光分析仪校准证书给出相对扩展不确定度为，k=2

4.3测量读数值的不确定

5．合成标准不确定度

6．扩展不确定度

7．结果报告

评定人：                        编制日期：2021.1.5