编号：0118-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 碳含量测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | ≤0.20%±0.02% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | 国家标准（GB∕T 1591-2018 低合金高强度结构钢） |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 国家标准要求：钢板碳含量为：≤0.20%±0.02%， 被测参数：碳含量 计量要求导出：T=0.04% T/6=0.0067% |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 直读光谱仪 | PM2 |  | ±2.6% | 05HY20210010 |  | 2021.01.08 |
| 计量验证记录 测量要求：钢板碳含量为0.20%±0.02%； 计量要求：T=0.04%，T/6=0.0067% 直读光谱仪在0.22%点的最大允许误差为：0.22%×±2.6%=±0.00572%； 选择直读光谱仪的测量范围为：0-100%，直读光谱仪测量范围满足要求； 直读光谱仪最大允许误差±0.00572%，优于计量要求T/6=0.0067%，符合要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021.01.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员意见： 受审核方代表签字： 审核日期：2021年6月5日 |  |  |  |  |  |  |  |