编号：0068-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 粉末喷涂厚度检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (80±20)μm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 喷涂作业指导书 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、 测量参数公差范围：Ｔ=±20μm △允≤1/3Ｔ=±20×1/3=±6.7μm 2、 测量范围：上限按2/3原则可选120μm 3、测量设备校准不确定度推导： U95≤△允×1/3 =13.4×1/3=4.5μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 涂层测厚仪 YY-005 |  | 0-1000μm |  | ±(3%H+1) μm U=2μm, k=2 |  | XP-2021-L- 34532 | 2021.05.06 |
| 计量验证记录 1.测量设备的测量范围（0-1000）μm，满足计量要求的测量范围(0-120)μm的要求。 2.测量设备最大允许误差±(3%H+1) μm，当检测80μm时，最大允许误差±3.4μm满足于计量要求最大允许误差±6.7μm的要求。 3.测量设备校准不确定度U=2μm, k=2，满足计量要求测量不确定度4.5μm的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 05 月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年07 月07 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |