编号：0031-2017-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | PVC‐U 排水管材拉伸屈服强度检测过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 计量质量检测中心/检测实验室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 屈服强度 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |  |
|  |  | 公差T |  | / |  |  |  | 允许不确定度 |  | U允=1MPa (k=2) |  |
|  |  | 其他要求 |  | ≥40MPa |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  | 是 |
| 电子万能材料试验机 |  |  | 200N-2kN |  | / |  | 1级 |  | 无 |  |  |
| 数显电子卡尺 |  |  | （0－200）mm |  | / |  | ±0.03mm |  | 无 |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材拉伸性能测定第1 部分：试验方法总则》 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材拉伸性能测定第1 部分：试验方法总则》 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温常湿 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 吴春巧 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告，评定流程符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度,过程要素受控，过程有效 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 每年制定质量控制计划，同一批次制做控样多次测量后，并绘制平均值-标准偏差控制图，根据控制图判断测量过程是否失控。 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 已绘制质控图 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；每月利用核查标准，重复测量，并绘制平均值-标准偏差控制图，根据控制图判断测量过程是否失控。根据控制图，该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年9月17日审核员：企业部门代表：