编号：0140-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 防伪纸挺度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 挺度（5-8） mN.m (即平均挺力（100-160）mN) (注：试样宽度40mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB 22467.1-2008《防伪材料通用技术条件第 1 部分：防伪纸》, GB/T 22364《纸和纸板弯曲挺度的测定》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：T=（100-160）mN=60mN - 测量设备的最大允许误差：Δ允≤T/3=60mN /3=20mN - 测量设备校准不确定度推导： U95允 ≤ Δ允/3 = 20mN/3 =6.67mN 被测参数测量范围：技术要求挺度(100-160) mN，则选择测量范围为（20-10000）mN的卧式电脑挺度测试仪进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 卧式电脑挺度测试仪/181125 |  | ZB-TD10K/(20～10000)mN |  | ±1%mN Urel=0.3% (k=2) |  | HF20AX019040008 | 2020.11.23 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为（20-10000）mN，满足导出计量要求测量范围(100-160)mN的要求; 测量设备的误差在160mN时为±1%*160mN=±1.6mN，满足导出计量要求最大允许误差Δ允=20mN的要求. 测量设备的扩展不确定度为U=0.3%*160mN=0.18mN，(k=2),满足导出计量要求不确定度U95允=6.67mN的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020年 12月 30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021年9月13日至9月14日上午 |  |  |  |  |  |  |  |  |