受理编号：0046-2017－2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 成品硬度检测过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 品质部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 成品硬度 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |
|  |  | 公差T |  | ±3.0HRB |  |  |  | 允许不确定度 |  | 1.0HRB（k=2） |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 洛氏硬度计 |  |  | (0~95)HRB |  | U=0.7HRB,k=2 |  | / |  | 检出限Si：≤0.005% |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 《管件检验作业指导书》WI-0902-016 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | 《管件检验作业指导书》WI-0902-016 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | （22~28）℃，（52~55）%RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 唐开生 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度，见《测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 测量过程每月用标准硬度块进行10次重复测量，绘制平均值及标准偏差控制图 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 体系建立以来，已绘制控制图 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法《管件检验作业指导书》WI-0902-016已受控、环境条件常温常湿满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程每月用标准硬度块进行10次重复测量，绘制平均值及标准偏差控制，结果处于控制限之内。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年11月4日       审核员：    企业部门代表：