编号：0154-2019-M/0490-2019-E-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 倒挡滑动齿套硬度测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （181.5±25.5）HBW |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 15621109-NMT-WX倒挡滑动齿轮套产品要求 |  |  |  |  |
| - 计量要求导出方法（可另附） - 根据15621109-NMT-WX倒挡滑动齿轮套产品要求，产品表面控制在(156～207)HBW内。 1．测量范围的确定 被测参数范围(156～207)HBW，而所用硬度计测量范围为（0-650）HBW的洛氏硬度计，可以满足要求。 2. 最大允许误差的确定 - 被测参数范围(156～207)HBW， 测量参数最大允许误差：△允=T×(1/3～1/10)=±8.5HBW； - 测量设备的最大允许误差：±1.5HBW； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 布氏硬度计，编号0046 |  | HB-3000B |  | ±1.5HBW |  | DN20368820002 | 2020.11.20 |
| 计量验证记录 产品硬度检测的测量最大允差为±8.5HBW（计量要求） 而布氏硬度计的硬度示值误差为±1.5HBW（计量特性） 布氏硬度计实际误差小于测量过程计量要求的允许误差，所以通过验证。 测量范围为(156～207)HBW，所以选用量程为（0-650）HBW的布氏硬度计就可以满足要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年10月 30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的 配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年10月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |